МЕТОДИЧКА

по

Фасадам ПВХ

Методичка предназначена для работы Заказчика с клиентом при размещении Заказа, для удобства взаимоотношений Заказчика с Изготовителем, а так же для рекламационной работы всех заинтересованных сторон

I. Описание мебельных фасадов МДФ в пленке ПВХ (фасадов ПВХ)

МДФ - это плиточный материал, изготовленный из высушенных древесных волокон, обработанных синтетическими связующими веществами и сформированных в виде ковра с последующим горячим прессованием (плотностью 700-870 кг/м куб) и шлифовкой. МДФ возникли как дальнейшее развитие сухого способа производства ДВП с учетом совершенствовавшихся при изготовлении ДВП технологий. Аббревиатура МДФ представляет собой кальку с английского MDF - Medium Density Fiberboard, что в переводе с английского означает: "среднеплотное волокнистое покрытие" (СВП). В среднеплотных волокнистых плитах развитая поверхность древесных волокон и сокращенный цикл прессования эффективно сочетаются с прочностью за счет участия связующих веществ в межволоконном взаимодействии. МДФ выступает активным конкурентом ДСП, именно поэтому МДФ широко используется при изготовлении кухонной мебели, ведь они очень хорошо переносят воздействие кухонного пара - не разбухают, не коробятся. А высокая механическая прочность МДФ позволяет использовать их при изготовлении мебельных фасадов. Более того, многие специалисты склоняются к тому, что плиты МДФ по влагостойкости и механическим характеристикам превосходят натуральное дерево. Еще одна особенность плит МДФ - их устойчивость к различным грибкам и микроорганизмам, что делает изделия из МДФ гигиеничными и безопасными в быту. Изделия из МДФ часто стоят на 60-70 процентов дешевле, чем аналогичные изделия из цельного дерева. Иногда МДФ обходится покупателю вдвое дешевле цельных пиломатериалов. Плиты МДФ на ПК «Кедр» облицовываются пленкой ПВХ (поливинилхлорид). Всевозможные ящики, выгнутые, вогнутые фасады, шкафчики для кухни, изящные спинки кроватей - все это комплектующие для мебели ПК «Кедр» из материала МДФ. Производство мебельных фасадов начинается с раскроя плиты для фасада. Затем на плоскость и торцы заготовки мебельного фасада наносится фрезеровка и производится шлифовка. Современные вакуумные пресса используемые на предприятии ПК «Кедр» позволяют изготовить фасады МДФ в пленке ПВХ практически любой сложности.

II. Эксплуатация фасадов ПВХ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

Мебельные фасады устанавливаются на корпусную мебель для эксплуатации в закрытых помещениях, не подверженных перепадам температур и относительной влажности воздуха до 80%. Рекомендована температура окружающего изделия воздуха от +10°С до + 35°С.

Безопасность фасадов подтверждена санитарно-эпидемиологическим заключением на используемые материалы.

2. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

2.1 Подвергать мебельные фасады тепловому воздействию выше +70°С (открытая духовка, горящие неприкрытые конфорки, разогретая неприкрытая электроплита, осветительные приборы и обогреватели, горячий пар и т.д.), т.к. это может привести к деформации и отслоению пленки.

2.2 При монтаже осветительных приборов, оставлять расстояние между фасадом и светильником менее 15см. Более близкое расположение осветительных приборов может привести к чрезмерному нагреву фасада и, как следствие, деформации пленки, а так же к изменению цвета облицовочного покрытия.

2.3 Охлаждение фасадов ниже  минус 15ºС. При охлаждении ниже указанной температуры, возможно растрескивание и отслаивание плёнки.

2.4 Длительное воздействие влаги. Это может привести к выгибанию (короблению) фасадов или разбуханию плиты МДФ.

2.5 Длительное воздействие прямых солнечных лучей. Это может привести к изменению цвета облицовочного покрытия, так как  поставщики гарантировать устойчивость плёнки ПВХ к ультрафиолетовым лучам не могут. Данная особенность вызвана технологией производства и не может быть устранена независимо от желания производителя или поставщика плёнки.

2.6  Подвергать механическому воздействию (контакт с острыми предметами, трение, соударения).

2.7 Снимать защитную пленку с фасадов, покрытых глянцевой, металлизированной и декоративной пленкой до сборки мебели. Но и оставлять защитную плёнку на фасадах, после сборки мебели, нельзя. Это создаёт парниковый эффект, что приводит к отслоению облицовочной плёнки.

2.8 Применять для ухода за фасадами для очистки поверхностей абразивные порошки и растворители. Используйте влажную мягкую ткань и неагрессивные моющие средства; Пыль удаляется чистой, сухой и мягкой тканью (фланелью, сукном, плюшем и т.п.). Рекомендуется очищать любую часть фасада как можно скорее после того, как она загрязнилась. Если Вы оставляете загрязнение на некоторое время, то значительно повышается опасность образования разводов и пятен.

2.9 Производить работы с фасадами на негладких и неровных поверхностях, влекущих повреждение пленочного покрытия. В складской программе ООО «Кедр-Фасады» присутствуют плёнки ПВХ, по своему структурному содержанию, требующие к себе бережного обращения. Это:

Лаванда сизая 3377                   Лаванда шоколад 3443          Пиксели белые 59 SD

Розовый матовый 405               Лаванда стальная 3473          Пиксели бордо 89 SD

Алюминий тиснёный 58Т        Лаванда жемчужная 3393      Пиксели чёрные 79 SD

Пиксели шампань 69 SD

Фасады, облицованные этими плёнками, нуждаются в деликатности. При работе с такими фасадами и их перемещении необходимо проявлять особую осторожность, чтобы не поцарапать и не «заглянцевать» лицевую поверхность. Детали нужно поднимать или класть без скользящего движения

- лицевой стороны о лицевую сторону,

- лицевой стороны с другим предметом,

- другого предмета о лицевую сторону.

2.10 Фасады вблизи духового шкафа желательно утопить относительно газовой плиты не менее чем на 3см.

3. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ:

3.1  Изделия хранятся на стеллажах.

3.2 Изделия хранятся сложенными стопкой в горизонтальном положении,  попарно, лицевой стороной друг к другу.

3.3.Последнее изделие в стопке должен лежать лицевой стороной вниз.

4. ПРАВИЛА УСТАНОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ:

4.1 Продукцию транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах и контейнерах, исключающих попадания влаги, длительных воздействий перепада температур.

4.2 Транспортирование осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

4.3 За повреждение груза, возникшее при доставке через транспортную компанию, фирма-изготовитель ответственности не несет. ПК «Кедр» исключила все факторы, влияющие на намокание и механическое повреждение изделий в производстве, при перемещении с производства на склад и при погрузке. Подтверждением того, что изделия отправлены Покупателю без повреждений, расположены и закреплены в кузове соответствующим образом, является «АКТ приёмки изделий при погрузочных работах», подписанный водителем.

4.4 Не вся плёнка ПВХ и не всегда поступает от поставщиков в ПК «Кедр» в защитной плёнке. Чтобы исключить риск повреждения изделий при перемещении и транспортировке, производство компании упаковывает все фасады без защитной плёнки в стрейч-плёнку. По этому, если фасады поставляются в стрейч-плёнке, то защитная плёнка отсутствует.

4.5 При сборке мебели, облицованной металлизированными плёнками ПВХ, необходимо обратить внимание на особенность светопреломления спецэффекта: взяв два одинаковых по контрастности фасада, при повороте одного из них на 180 град вероятно отличие оттенка.

5. ГАРАНТИИ ФИРМЫ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

Изготовитель гарантирует соответствие своих изделий выше изложенным характеристикам при соблюдении условий их транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.

5.1 Изготовитель гарантирует применение высококачественных материалов и строгое соблюдение технологического процесса производства.

5.2  Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца с момента получения Заказчиком фасадов, при условии соблюдения правил эксплуатации. Исключение составляет гарантия стабильности цвета плёночного покрытия, она распространяется не более чем на 6 месяцев, из-за негативного воздействия на плёнку ПВХ прямых солнечных лучей.

5.3 В гарантийное обслуживание входит устранение недостатков на фасадах (деталях), возникших по вине Изготовителя, или замена фасадов (деталей) с выявленным производственным браком.

6. ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

6.1. При повреждении изделия в результате, производимых Заказчиком или третьим лицом: погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки, хранения, монтажа (фасады с механическими повреждениями и повреждениями из-за намокания).

6.2. При вставке стекла Заказчиком или третьим лицом, на размеры и вставку стекла, а также на качество сборки рамки под стекло.

6.3. В случаях реставрации фасадов силами Заказчика или не уполномоченным на это лицом.

6.4. В случаях нарушения правил эксплуатации. (При наличии на поверхностях фасадов механических повреждений, термовоздействий, следов воздействия химических веществ, попадания большого объема жидкости на фасады и т.д.)

6.5. В случаях преднамеренных повреждений, причиненных Заказчиком или третьим лицом.

6.6. При использовании не по назначению, например при эксплуатации в уличных условиях, распиле, использовании в качестве крышек столов, полок, использовании накладок на двери как вставок в шкаф-купе без крепления на основу, и т.д.

6.7. При механических и других повреждениях, возникших вследствие естественного износа изделия.

6.8. В случаях порчи изделия под воздействием обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, пожары и т.д.)

III. Выпускаемая продукция

1. Фасады  ПВХ

2. Радиусные фасады ПВХ

3. Накладки на двери ПВХ

4. Спинки кроватей ПВХ

5. Фасады ПВХ в алюминиевом профиле.

IV. Условия заказа

1. Срок исполнения Заказа 7 рабочих дней.

ПРИМЕЧАНИЯ: для исключения претензий по разнооттеночности, с 01.04.10г. любые дозаказы ПК «Кедр» рассматривает индивидуально и выполняет по согласованию.

2. Срок исполнения срочного Заказа:

2.1 До 3-х рабочих +100% к стоимости.

2.2 До 5-ти  рабочих дней +50% к стоимости.

ПРИМЕЧАНИЯ: акция, срок действия по договоренности.

3. Наличный, безналичный расчет, предоплата 100%

4. Деталь по эскизу Заказчика является нестандартным изделием, наценку на неё определяет Изготовитель в зависимости от сложности изготовления.

ПРИМЕЧАНИЯ:  если в бланке Заказа напротив детали указано «по эскизу», то эта деталь переходит в разряд нестандартных изделий и приоритетным документом на её изготовление для производства является эскиз. В эскизе должны быть указаны все требования: фрезеровки, размеры и т.д.

V. Конструкционные требования к изделиям из МДФ в плёнке ПВХ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

1.1  Внутри изделий, в углах  выполняется радиус закруглений R≥15 (мм). Внутри фрезеровок по фасаду, в углах  выполняется радиус закруглений, величиной, соответствующий ширине фрезеровки.

1.2 Минимальная квадратура одного изделия 0,03м 2 (для всех изделий из МДФ в плёнке ПВХ), минимальный размер 50мм.

1.3 Чертежи от клиентов принимаются с геометрически правильными размерами и четко обозначенными контурами изделия.

1.4 Предельные отклонения линейных размеров, установленные по «среднему» классу точности соответствующему 13 квалитету ГОСТ 6449.1 «Изделия из древесины и древесных материалов» Поля допусков для линейных размеров и посадки, с учётом погрешности, равной цене деления измерительной линейки +/-1мм, составляют:

| Интервалы размеров, мм | Предельные отклонения, мм |
| --- | --- |
| От 30 до 500 | +/-1 |
| От 500 до 1000 | +/-1,6 |
| От 1000 до 2200 | +/-2,8 |

1.5 Допуски по короблению (отклонению по плоскостности) согласно ГОСТ 16371-93, п.2.2.3, в рамках действующей в нашем производстве технологии, составляют:

| Размеры фасада, мм | Допуск, мм |
| --- | --- |
| Высота | Ширина |  |
| От 300 до 600 | От 300 до 600 | 0,2 |
| От 600 до 1000 | От 300 до 600 | 1,2 |
| От 600 до 1000 | От 600 до 1000 | 2,2 |

если размеры фасада не находятся в данных диапазонах, то исполнение указанных допусков не гарантируется и, соответственно, претензии по короблению к таким фасадам не принимаются.

1.6 При размере Высота≤129(мм) – фрезеровка по фасаду не наносится.

1.7 Для фрезеровок «Каприз» (рекомендуется!) и «Трио Арка» (обязательно!) размеры – Высота≥Ширина (кроме ящиков).

1.8  Фрезеровка «Техно» наносится по умолчанию на глухие двери и ящики с Высотой, кратной 69мм. Если Высота фасада не кратна 69мм, то фрезеровка выполняется с максимально возможным числом горизонтальных линий, с шагом 69мм, и располагается по центру, с равными отступами от краёв фасада по Высоте. Если необходимо иное расположение линий, то фрезеровка выполняется строго по эскизу или проекту кухни. При этом в бланке Заказа рядом с «Вид фрезеровки Техно» должно быть слово «Эскиз». Иначе фрезеровка будет выполнена по умолчанию.

1.9 На обратной стороне деталей, в особенности с рельефными глубокими фрезеровками,  технологическим  процессом вакуумного прессования, предусмотрены отверстия диаметром 1мм.

1.10 Фрезы по краю: №1, №11, №2, №8;

1.10.1 При размере <50(мм) фреза по краю только №1

1.11 Фрезы по фасаду: №3, №4, №5, №7.

1.12 Сочетание фрез в Заказах с витринами:

1.12.1 Заказы с фрезеровкой по фасаду:

| Фреза по фасаду | Фреза внутри витрины |
| --- | --- |
| 3 | 1 |
| 4 | 2 |
| 5 | 2 |
| 7 | 2 |

1.12.2 Заказы мыло:

| Фреза по краю | Фреза внутри витрины |
| --- | --- |
| Без фрезы | 1 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 8 | 1 |
| 11 | 1 |

1.12 На фасады ПВХ в алюминиевом профиле, фрезеровки по фасаду Элит, Лиана, Волна, Лжевыборка, Рубин, Крест, Трио, Трио арка, Трио параллель, Техно, Геометрия, Змейка, Олимп, не наносятся.

1.13 Технология производства фасадов ПВХ не обеспечивает совпадение текстурного рисунка на деталях заказа при их состыковке.

- ФАСАДЫ:

2.1. ДВЕРЬ ГЛУХАЯ:

    - Минимальная/максимальная Высота: 130-2200 (мм) для всех фрезеровок.

130-2300 (мм) для фрезеровки «Мыло»

2.1.2    Минимальная/максимальная Ширина: 246-1100 (мм)

2.2  ВИТРИНА, ВИТРИНА С ВЫБОРКОЙ ПОД СТЕКЛО:

2.2.1 Минимальная/максимальная Высота: 296-2200 (мм);

2.2.2.Минимальная/максимальная Ширина: 246-1100 (мм).

2.3 ВИТРИНА-КРЕСТ:

2.3.1 Минимальная/максимальная Высота: 396-2200 (мм)

2.3.2 Минимальная/максимальная Ширина: 296-1100 (мм)

2.4 ВИТРИНА-КРУГ:

2.3.3.1 Минимальная/максимальная Высота: 396-2200 (мм)

2.3.3.2 Минимальная/максимальная Ширина: 396-1100 (мм)

3. РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ:

| Гнутые фасады | Радиус, мм | Возможности изготовления |
| --- | --- | --- |
|  |  | Размеры, мм | Фрезеровки: Мыло, Классика, Рондо, Элегант, Квадро, Барокко, Лжевыборка, Венеция, Двойка (лев), Трио, Трио параллель, Танго, Ривьера, Зигзаг, Крест. |
|  |  |  | Витрины, мм | Фрезеровки, мм | № Фрезы по фасаду | № Фрезы по краю и внутри витрины |
|  |  | Высота | Хорда | Высота | Высота |  |  |
|  |  |  |  | Все фрезеровки и Мыло | Фрезеровки Венеция и Танго |  |  |  |
| Выгнутые | 277 | От 100 до 1300 | 378+2 | От 650 до 900 | От 713 до 900 | От 251 до 1300 | 3, 4 | 1, 2, 11 |
|  |  |  | 392+2 | От 650 до 900 | От 713 до 900 | От 251 до 1300 | 3, 4 | 1, 2, 11 |
| Вогнутые | 277 | От 100 до 1300 | 378, 392 | витрины не изготавливаются | От 251 до 1300 | 3, 4 | 1, 11 |
| Выгнутые | 315 | От 100 до 1300 | 378+2, 400+2 | От 650 до 900 | От 713 до 900 | От 251 до 1300 | 3, 4 | 1, 2, 11 |
| Вогнутые | 315 | От 100 до 1300 | 378, 400 | витрины не изготавливаются | От 251 до 1300 | 3, 4 | 1, 11 |

ПРИМЕЧАНИЯ:

- 378, 392, 400мм – это размер хорды. Поэтому, в зависимости от фрезы по краю, ширина выгнутого фасада будет изменяться. Например, для хорды 378мм:

| № Фрезы по краю | Ширина выгнутого фасада, мм |
| --- | --- |
| 1 | 397+/-1 |
| 11 | 391+/-1 |
| 2 | 390+/-1 |

- по высоте гнутые фасады изготавливаются от 100мм до 1300мм с вертикальной текстурой, и от 100мм до 850мм с горизонтальной текстурой.

- фрезеровка Техно наносится на глухие выгнутые и вогнутые фасады R-277мм с размерами от 251 до 1300мм, только по согласованию с конструкторским отделом.

- № фрезы внутри витрины соответствует № фрезы по краю в Заказе

- разница диагоналей не более 3мм

4. СПИНКИ КРОВАТИ (МДФ16, МДФ22):

  - Расположение текстуры только горизонтально.

4.2.Минимальная/максимальная Высота: 300-1000 (мм)

4.3 Минимальная/максимальная Ширина: 700-2200 (мм)

4.4 Фреза по краю: №2,1,11

4.5 Фреза по фасаду: №4,3,7,5

5. НАКЛАДКИ НА ДВЕРИ:

5.1 Минимальная/максимальная Высота: 850-2200 (мм);
      5.2 Минимальная/максимальная Ширина: 450-1100 (мм).

5.3 Отступ от края фасада до середины фрезы: 146мм, другой отступ помечается в бланке заказа или в эскизе.

| МДФ, мм | Фреза по фасаду | Фреза по краю |
| --- | --- | --- |
| 10 | №3, №5 | №1 |
| 16 | №3, №4, №5, №7 | №1, №2, №11 |

6. КАРНИЗЫ:

6.1  Высота: 2200мм, 1100мм

6.2  Ширина: 70мм.

6.3 Текстура горизонтально

7. ПОДЛОКОТНИКИ:

8.1 Высота от 100мм

8.2.Ширина от 90мм - Фреза по краю: №1

Ширина от 100мм - Фреза по краю: №11

Ширина от 120мм - Фреза по краю: №2

8. ДЛЯ ВСЕХ ТЕКСТУРНЫХ ДЕКОРОВ:

Если в бланке Заказа расположение направления текстуры не указано, то текстура вертикально, по умолчанию

9. ДЕКОР 8702 «СОЛОМКА», 79 SD «ПИКСЕЛЬ ЧЁРНЫЙ»

Если текстура вертикально, то максимальная Высота 1100мм

10. ДЛЯ ОСТАЛЬНЫХ ТЕКСТУРНЫХ ДЕКОРОВ:

Если текстура горизонтально, то максимальная Высота 1100мм

Если текстура вертикально, то максимальная Ширина 1100мм

11. ВЕРХНИЙ КАРНИЗ №1 ПРЯМОЙ

13.1   Высота 44мм

13.2   Ширина 1100мм

13.3   Текстура горизонтально

12. ВЕРХНИЙ КАРНИЗ №1 ВЫГНУТЫЙ, ВОГНУТЫЙ

14.1 Высота 44мм

14.2 Хорда 392мм

14.3 Текстура  горизонтально                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Гнутые карнизы изготавливаются под гнутые фасады R277. Они унифицированы, на предмет их самостоятельной доработки до хорд 378мм и 291мм. В комплекте к гнутым фасадам следует выбирать верхний карниз №1 прямой.

13. ВЕРХНИЙ КАРНИЗ №2 ПРЯМОЙ

13.1   Высота 56мм

13.2   Ширина 1100мм

13.3   Текстура горизонтально

14. ВЕРХНИЙ КАРНИЗ №2 ВЫГНУТЫЙ, ВОГНУТЫЙ

14.1 Высота 56мм

14.2 Хорда 392мм

14.3 Текстура  горизонтально                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Гнутые карнизы изготавливаются под гнутые фасады R277. Они унифицированы, на предмет их самостоятельной доработки до хорд 378мм и 291мм. В комплекте к гнутым фасадам следует выбирать верхний карниз №2 прямой.

15. ПИЛЯСТРЫ МДФ16

15.1 Минимальная/максимальная Высота: 720-928 (мм)

15.2 Ширина 48мм

16. ФАСАДЫ В АЛЮМИНИЕВОМ ПРОФИЛЕ:

| Код профиля | Толщина плиты, мм | Ширина передней планки, мм | Цвет | Вид профиля | Применяется для окромления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П 1 | 16 | 6 | Серебро |  | обрамление прямых и радиусных выгнутых фасадов в пленке ПВХ. |

- СБОРНЫЕ ФАСАДЫ:

Направление текстуры сборных фасадов всегда вертикально. Текстурные полосы всегда идут вдоль высоты фасада, то есть вдоль высоты вставки и вдоль высоты вертикальных брусков рамки. На горизонтальных брусках рамки текстурные полосы всегда идут вдоль ширины брусков.

Пример:

VI. Требования к качеству внешнего вида Фасадов ПВХ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

1.1 Требования разработаны в соответствии с ТУ 5683-46275274-2007, ОСТ 1327-82, ГОСТ 20400-80 «Продукция мебельного   производства. Термины и определения», ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия»

1.2 В соответствии с общепринятыми нормами, качество внешнего вида изделий оценивается при нормальных условиях:

1.2.1 Визуально в течение не менее 10 секунд.

1.2.2 Без применения увеличительных средств.

1.2.3 При дневном освещении или идентичном дневному.

1.2.4.На расстоянии 50см под углом 90 градусов к поверхности изделия.

- ОБЩИЕ ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ:

2.1 На лицевой, торцевой и обратной поверхности изделия допускаются любые отклонения не заметные при оценке в нормальных условиях.

2.2 На лицевой поверхности:

2.2.1 «Шагрень» с отклонением от плоскости не более 0,05мм (едва заметная при оценке в нормальных условиях)

2.2.2 Малозаметные риски на фасадах ПВХ МДФ 10мм. Несовпадение направления микротекстуры рисок на деталях Заказа.

2.2.3 Микрополосы (на фасадах ПВХ металлик)

2.2.4 Тёмные или светлые полосы, пятна (на фасадах ПВХ металлик)

ПРИМЕЧАНИЯ:  на фасадах ПВХ металлик  могут проявляться  микрополосы, похожие на разводы, микроцарапины или на дефект потрескавшейся лакированной поверхности, тёмные или светлые полосы, пятна, похожие на более светлые или более тёмные области, меняющие яркость, возникающие или исчезающие под определённым углом зрения. Они дефектами не являются, а классифицируются как неизбежные индивидуальные особенности металлизированных плёнок. Это обусловлено спецификой технологии производства этих плёнок, например, неравномерностью распространения спецэффекта и т.д. Эти отклонения отследить невозможно, так как они появляются случайно в большей или меньшей степени. По этому, переделки по качеству внешнего вида, касающиеся выше перечисленных отклонений, производиться не будут.

2.2.5 Ненормируемая «шагрень», проявление микроволокон МДФ на фасадах ПВХ в алюминиевом профиле.

2.3 На обратной поверхности:

2.3.1 Заделки в количестве не более 3-х на 0,3м кв. размером не более 6мм каждая (не более 3-х     штук на фасаде средних размеров)

2.3.2  Единичные, локальные неровности плиты, проявление структуры плиты, мелкие морщины.

3. ОБЩИЕ НЕДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ (ДЕФЕКТЫ):

3.1 Единичные, локальные неровности плиты, провалы, проявление структуры плиты на лицевой поверхности.

3.2 Выпуклости на лицевой и торцевой поверхности из-за посторонних частиц под плёнкой: пылевые, клеевые и т.д.

3.3 Инородные включения на лицевой поверхности.

3.4 Многочисленные пузыри и вмятины на лицевой поверхности.

3.5 Следы грубой шлифовки (следы от шлифовального круга и т.д.)

3.6 Следы грубой фрезеровки по краю (неровности и т.д.)

3.7 Отклонение геометрии (рисунка) фрезеровки по фасаду.

3.8 Вмятины в месте фрезеровки по краю и по фасаду (сколы по фрезе)

3.9 Трещины на лицевой, торцевой и обратной поверхности.

3.10 Сползшая с торца или угла плёнка (оголённый торец МДФ)

3.11 Наличие острой кромки ПВХ на обратной стороне изделий и на углах изделий.

3.12  «Защёлкнутые углы» наложение, складки плёнки на углах изделий.

3.13 Отслоение «обратки».

3.14 Отслоение спецэффекта по торцам (на фасадах ПВХ Металлик)

3.15 «Наплывы  внутри витрин» (перепонки) на радиусах скругления углов внутри витрин. «Наплывы в углах» утолщение в углах изделия  из-за плохой опрессовки.

3.16 «Зарезы» в виде оголённого торца МДФ на торцевой поверхности (из-за некачественной обрезки)

3.17  Загрязнения на лицевой, торцевой и обратной поверхности.

3.18 Локальное изменение цвета, «побеление» цвета плёнки по торцам, краям фасада и углам изделия.

3.19 Неплотное прилегание к изделию алюминиевого профиля (для фасадов ПВХ в алюминиевом профиле)

3.20 Несоответствие толщины фасада ширине алюминиевого профиля (для фасадов ПВХ в алюминиевом профиле)

3.21 Зазоры по углам в алюминиевом профиле (для фасадов ПВХ в алюминиевом профиле)

3.22 Забоины, царапины и вмятины в алюминиевом профиле (для фасадов ПВХ в алюминиевом профиле)

3.23 Х-образные торцы (для фасадов ПВХ в алюминиевом профиле, отчётливо заметно при стыковке фасадов)

3.24  Царапины на лицевой и торцевой поверхности.

3.25  Разнооттеночность деталей в Заказе.

ПРИМЕЧАНИЯ: отклонения оттенков цвета плёнки возможны, из-за особенностей технологии её производства.

На основании выше сказанного:

- ПК «Кедр» гарантирует исключение разнооттеночности деталей в Заказе, но отклонение оттенка цвета Заказа с образцом в чётках, возможно из за особенностей технологии её производства.

-  в случае дозаказа фасадов, за разнооттееночность плёнки, ПК Кедр ответственности не несёт.

- возможна разнооттеночность карнизов облицованных текстурными плёнками, где ширина светлых и тёмных полос на плёнке соизмерима или больше ширины карниза.

- возможна  разнооттеночность при не соблюдении правила при сборке мебели. См. Раздел II, п.4.5

4. НОРМИРУЕМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ:

(заметные при оценке внешнего вида изделия в нормальных условиях)

| № п/п | Отклонение | Допуск | Разрешение на отклонение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лицевая | Торец | Обратная |  |
| 4.1 | Царапины | мелкие, длиной до 50мм, не более 1шт на изделии | Нет | Нет | Да | Отсутствие ощутимого "зацепа" при проведении поперёк царапины ногтем. |
| 4.2 | Вмятины | размером до 2мм, не более 1шт на изделии до 0,3м2 | Да | Да | Да |  |
| 4.3 | Единичные пузыри | размером до 1мм, не более 1шт на изделии до 0,3м2 | Да | Да | /-/ |  |
| 4.4 | Пятна (точки), непропечатки рисунка | размером до 1мм, не более 1шт на изделии до 0,3м2 | Да | Да | /-/ |  |
| 4.5 | Отклонение направления текстуры (перекос рисунка) | до 5мм | Да | /-/ | /-/ | декор Тренд лайн №957 имеет индивидуальную особенность, выражающуюся в смещении текстурных полос при прессовании, в большей степени, в сравнении с другими подобными текстурными декорами. Поэтому фасады ПВХ Тренд лайн №957 могут иметь смещение текстурных полос больше допустимого предела 5мм, в отличие от других подобных фасадов. Больше всего это смещение заметно на радиусных фасадах из-за визуального эффекта криволинейной поверхности, особенно, если текстура вертикально. |

*На лицевой поверхности изделия до 0,3м2 допускаются одновременно не более трёх разных нормируемых отклонений в пределах допуска, не портящих внешний вид изделия.

*Знак /-/ означает, что данный параметр не контролируется.

VII Приложения

к Регламенту по управлению несоответствующей продукцией

1. ВИДЫ БРАКА, ВИДЫ ПРЕТЕНЗИЙ:

| Виды брака: | Примечания |
| --- | --- |
| 1.1 Несоответствие требованиям Заказа: |  |
| 1.1.1 Тип фасада | Вместо витрины – глухой, и наоборот Вместо гнутого – прямой, и наоборот Вместо выгнутого – вогнутый, и наоборот |
| 1.1.2 Фрезеровка по краю | Несоответствие фрезеровки |
| 1.1.3 Фрезеровка по фасаду | Отсутствие фрезеровки Несоответствие фрезеровки |
| 1.1.4 Размеры (высота, ширина) |  |
| 1.1.5 Цвет, код плёнки |  |
| 1.1.6 Расположение направления текстуры |  |
| 1.1.7 Несоответствие толщины МДФ |  |
| 1.1.8 Не по эскизу |  |
| 1.1.9 Разнооттеночность деталей в Заказе | Кроме п.2.3 «Претензии, которые не принимаются» |
| 1.2 Несоответствие качеству внешнего вида и формы: |  |
| 1.2.1 Дефекты внешнего вида | См. Раздел VI |
| 1.2.2 Недопустимое коробление (отклонение от плоскостности). | См. Раздел V, п.1.5 Допуски по короблению (отклонению по плоскостности) |
| 1.2.3 Разность диагоналей гнутых фасадов | Конечные точки диагоналей находятся в разных плоскостях («качение»), или существует разность числовых значений диагоналей при отсутствии "качения" |
| 1.3 Дефекты, влияющие на функциональность изделия: |  |
| 1.3.1 Отслоение плёнки от торцов |  |
| 1.3.2 Отслоение плёнки от фасада |  |
| 1.3.3 Не снимается защитная плёнка |  |
| Виды претензий: | Включают виды брака и прочие несоответствия |
| 1.4 Прочие несоответствия: |  |
| 1.4.1 Отсутствие деталей в упаковке | Некомплектность (недовложение) |
| 1.4.2 Детали в упаковке не соответствуют Заказу | Перепутаны упаковки (упаковочные листы) |
| 1.4.3 Недопоставка | Отсутствие упаковочного места в Заказе, отсутствие всего Заказа |
| 1.4.4 Следы механических повреждений на деталях | Получено при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировке, хранении и монтаже. |
| 1.4.5 Намокание деталей, или разбухание из-за намокания. |  |

2. ПРЕТЕНЗИИ, КОТОРЫЕ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ:

| Виды претензий | Условия | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 2.1 Общие допустимые отклонения | Ни при каких условиях | См. Раздел VI, п.2 |
| 2.2 Нормируемые отклонения в пределах допуска | Ни при каких условиях | См. Раздел VI, п.4 |
| 2.3 Разнооттеночность деталей в Заказе | При не соблюдении правила при сборке мебели. | См. Раздел II, п.4.5 |
|  | Карнизы, облицованные текстурными плёнками, где ширина светлых и тёмных полос на плёнке соизмерима или больше ширины карниза. | См. Раздел VI, п.3.27, Примечания |
| 2.4 Отсутствие деталей в упаковке недовложение (некомплектность) | По истечении суток с момента получения товара клиентом со склада Заказчика. | В ПК «Кедр» существует тройной контроль количества деталей в упаковке: - в производстве, - на столе ОТК, - при упаковке. Этим самым исключаются все факторы, влияющие на недовложение. |
| 2.5 Следы механических повреждений на деталях | Ни при каких условиях | Это может быть получено при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировке, хранении и монтаже, c нарушением и не нарушением целостности упаковки изготовителя. В ПК «Кедр» исключены все факторы. См. Раздел II, п.4.3, п.6 |
| 2.6 Намокание деталей, или разбухание из-за намокания. |  |  |
| 2.7 Царапины на лицевой и торцовой поверхности | Ни при каких условиях | В ПК «Кедр» исключены все факторы, влияющие на возникновение царапин. |

3. ПРЕТЕНЗИИ, КОТОРЫЕ  ПРИНИМАЮТСЯ:

| Виды претензий | Условия | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 3.1 Все несоответствие требованиям Заказа (см. п.2 настоящего раздела) |  | . |
| 3.2 Общие недопустимые отклонения внешнего вида (дефекты) См. Раздел VI, п.3 | До сборки мебели. С предоставлением фото. | Детали должны быть без присадок под петли и отверстий под ручки |
| 3.3 Нормируемые отклонения внешнего вида, превышающие допуск (См. Раздел VI, п.4) | До сборки мебели. С предоставлением фото. |  |
| 3.4 Недопустимое коробление (отклонение от плоскостности). | До сборки и при сборке мебели | Дальнейшее коробление (деформация) может произойти только из-за нарушений правил эксплуатации фасадов (см. Раздел II) |
| 3.5 Разность диагоналей гнутых фасадов | До сборки и при сборке мебели |  |
| 3.6 Отслоение плёнки от торцов | в течение гарантийного срока эксплуатации 18 мес. (См. Раздел II, п.5.2) | Защитная плёнка с фасадов должна быть снята сразу после сборки мебели. (см. Раздел II, п.2.7) |
| 3.7 Отслоение плёнки от фасада |  |  |
| 3.8 Не снимается защитная плёнка. |  |  |
| 3.9 Детали в упаковке не соответствуют Заказу |  | Перепутаны упаковки (упаковочные листы) |
| 3.10 Недопоставка | Если это подтверждено инвентаризацией на складе ПК «Кедр» | Отсутствие упаковочного места в Заказе, отсутствие всего Заказа |

# Text boxes

6мм