УТВЕРЖДАЮ:

Директор

ООО «Кедр-Фасады»

______________Шарова Ю.А.

«____»_____________________

МЕТОДИЧКА

по

пластиковым фасадам и акриловым фасадам

Методичка предназначена для работы Заказчика с клиентом при размещении Заказа, для удобства взаимоотношений Заказчика с Изготовителем, а так же для рекламационной работы всех заинтересованных сторон

I. Описание мебельных фасадов МДФ.

МДФ - это плиточный материал, изготовленный из высушенных древесных волокон, обработанных синтетическими связующими веществами и сформированных в виде ковра с последующим горячим прессованием (плотностью 700-870 кг/м куб) и шлифовкой. МДФ возникли как дальнейшее развитие сухого способа производства ДВП с учетом совершенствовавшихся при изготовлении ДВП технологий. Аббревиатура МДФ представляет собой кальку с английского MDF - Medium Density Fiberboard, что в переводе с английского означает: "среднеплотное волокнистое покрытие" (СВП). В среднеплотных волокнистых плитах развитая поверхность древесных волокон и сокращенный цикл прессования эффективно сочетаются с прочностью за счет участия связующих веществ в межволоконном взаимодействии. МДФ выступает активным конкурентом ДСП, именно поэтому МДФ широко используется при изготовлении кухонной мебели, ведь они очень хорошо переносят воздействие кухонного пара - не разбухают, не коробятся. А высокая механическая прочность МДФ позволяет использовать их при изготовлении мебельных фасадов. Более того, многие специалисты склоняются к тому, что плиты МДФ по влагостойкости и механическим характеристикам превосходят натуральное дерево. Еще одна особенность плит МДФ - их устойчивость к различным грибкам и микроорганизмам, что делает изделия из МДФ гигиеничными и безопасными в быту. Изделия из МДФ часто стоят на 60-70 процентов дешевле, чем аналогичные изделия из цельного дерева. Иногда МДФ обходится покупателю вдвое дешевле цельных пиломатериалов.   Выокоглянцевая акриловая  плёнка АМ1700Х, используемая ПК «Кедр», устойчива к царапинам,  имеет химически устойчивый верхний слой и ударопрочный несущий слой на основе АБС, защищена полиэстровой пленкой со специальным клейким покрытием. Пленки AM1700X, позволяют обеспечить высокие гарантии качества обработки поверхности и глянцевым характеристикам. Наряду с апробированной и протестированной цветовой адекватностью, цветостойкостью и химической устойчивостью,  пленки   дают   возможность   удалить   царапины   в процессе. Таким образом, первоначальное состояние высокоглянцевой поверхности может поддерживаться в течение многих лет. Мебельные фасады изготавливаются методом горячего прессования бумажно-слоистого  пластика высокого давления (HPL) или акриловой плёнки на основу МДФ. По желанию Заказчика на торцы фасадов наклеивается  кромка ПВХ или наносится алюминиевый профиль.

II. Эксплуатация фасадов

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

Мебельные фасады устанавливаются на корпусную мебель для эксплуатации в закрытых помещениях, не подверженных перепадам температур и относительной влажности воздуха до 80%. Рекомендована температура окружающего изделия воздуха от +10°С до + 35°С.

Безопасность фасадов подтверждена санитарно-эпидемиологическим заключением на используемые материалы.

2. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

2.1 Подвергать мебельные фасады тепловому воздействию выше +70°С (открытая духовка, горящие неприкрытые конфорки, разогретая неприкрытая электроплита,  осветительные приборы и обогреватели, горячий пар и т.д.), т.к. это может привести к деформации и отслоению пластика или акриловой плёнки.

2.2 При монтаже осветительных приборов, оставлять расстояние между фасадом и светильником менее 15см. Более близкое расположение осветительных приборов может привести к чрезмерному нагреву фасада и, как следствие,  к локальному изменению цвета пластика или акриловой плёнки.

2.3 Охлаждение фасадов ниже  минус 15ºС. При охлаждении ниже указанной температуры, возможно растрескивание и отслаивание пластика или акриловой плёнки.

2.4 Длительное воздействие влаги. Это может привести к выгибанию (короблению) фасадов или разбуханию плиты МДФ.

2.5 Длительное воздействие прямых солнечных лучей. Это может привести к изменению цвета пластика или акриловой плёнки.

2.6 Подвергать механическому воздействию (контакт с острыми предметами, трение, соударения).

2.7 Снимать защитную пленку с фасадов до сборки мебели. Но и оставлять защитную плёнку на фасадах, после сборки мебели, нельзя. Это создаёт парниковый эффект, что приводит к отслоению пластика акриловой плёнки.

2.8 Применять для ухода за фасадами для очистки поверхностей абразивные порошки и растворители. Используйте влажную мягкую ткань и неагрессивные моющие средства;

2.9 Производить работы с фасадами на негладких и неровных поверхностях, влекущих повреждение декоративного покрытия.

2.10  Поверхность акриловой пленки AM1700X широко известна благодаря уникальному высокому уровню глянца и глубине цвета. После удаления защитной полиэтиленовой пленки поверхность становится очень чувствительной к повреждениям. Причиной этого с одной стороны является  то, что растворители, присутствующие на самоклеящейся полиэтиленовой пленке остаются на поверхности, несколько размягчая ее. Этот эффект проходит со временем. С другой стороны, акриловая поверхность сама по себе гигроскопична, это означает, что определенного количество воды, которое может быть получено из воздуха при нормальной влажности, достаточно для достижения окончательной твердости акрила. Этот процесс может длиться около трёх суток и даже дольше. Чтобы ускорить этот процесс рекомендуется протереть акриловую поверхность влажной тряпкой или мягкой салфеткой, предварительно намочив ее в 1% мыльном растворе и выжать. Так же можно обрабатывать поверхность антистатическим средством, которое снимает статическую нагрузку. Визуально по уровню глянца поверхности акриловой пленки AM1700X можно сравнить с поверхностью рояля. Обращаться с такими замечательными поверхностями необходимо надлежащим образом:

2.10.1 Ни в коем случае нельзя использовать для них никаких едких или абразивных чистящих  средств, так как  это может навредить бриллиантовому блеску поверхности.

2.10.2 Ни при каких обстоятельствах нельзя использовать  спиртосодержащие  моющие средства.

2.10.3 Не нужно использовать также воски и политуры, предназначенные для мебели, так как в их состав входят растворители, которые приводят пленку к загрязнению. Используя для чистки поверхности средства, которые содержат растворитель, можно испортить поверхность, так как на ней появятся трещины, которые удалить нельзя.

2.10.4 Нельзя использовать для чистки средства, которые содержат в себе кислоты и очищают поверхность с помощью стирания.

2.10.5 Не желательно использовать чистящие средства, которые быстро испаряются. Такие средства могут заметно повредить поверхность вашего фасада.

2.10.6 Нельзя протирать поверхность абразивными салфетками и губками для мытья посуды, чтобы не поцарапать акриловую поверхность.

2.10.7 Противопоказано очищать поверхность паром, большое количество влажности может так же повредить поверхность.

2.10.8 Очищать поверхность фасада необходимо мягкими салфетками, смоченными в 1%   мыльном растворе, и специальным средством ULTRA-GLOSS+DGS, которое, кроме того, еще и полирует появившиеся царапины.

2.11 Фасады вблизи духового шкафа желательно утопить относительно газовой плиты не менее чем на 3см.

3. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ:

3.1  Изделия хранятся на стеллажах.

3.2 Изделия хранятся сложенными стопкой в горизонтальном положении,  попарно, лицевой стороной друг к другу.

3.3.Последнее изделие в стопке должен лежать лицевой стороной вниз.

4. ПРАВИЛА УСТАНОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ:

4.1 Продукцию транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах и контейнерах, исключающих попадания влаги, длительных воздействий перепада температур.

4.2 Транспортирование осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

4.3 За повреждение груза, возникшее при доставке через транспортную компанию, фирма-изготовитель ответственности не несет. ПК «Кедр» исключила все факторы, влияющие на намокание и механическое повреждение изделий в производстве, при перемещении с производства на склад и при погрузке. Подтверждением того, что изделие отправлено Покупателю без повреждений, является «АКТ приёмки изделий при погрузочных работах», подписанный водителем.

5. ГАРАНТИИ ФИРМЫ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

Изготовитель гарантирует соответствие своих изделий выше изложенным характеристикам при соблюдении условий их транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.

5.1 Изготовитель гарантирует применение высококачественных материалов и строгое соблюдение технологического процесса производства.

5.2  Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев с момента получения Заказчиком фасадов, при условии соблюдения правил эксплуатации.

5.3 В гарантийное обслуживание входит устранение недостатков на фасадах (деталях), возникших по вине Изготовителя, или замена фасадов (деталей) с выявленным производственным браком.

5.4 Замена (переделка) Заказчику несоответствующих фасадов производится с обязательным предоставлением  Изготовителю фасадов (деталей) с недостатками.

5.5  С  целью идентификации, прослеживания и управления несоответствующей продукцией:

5.5.1 Забракованные изделия возвращаются в надлежащей упаковке для транспортировки.

5.5.2  На упаковку наклеивается копия письменной претензии (АКТ, Служебное письмо и т.д.)

В случае нарушения этих требований, стоимость брака  взимается с Заказчика.

6. ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

6.1. При повреждении изделия в результате, производимых Заказчиком или третьим лицом: погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки, хранения, монтажа (фасады с механическими повреждениями и повреждениями из-за намокания).

6.2. При вставке стекла Заказчиком или третьим лицом, на размеры и вставку стекла, а также на качество сборки рамки под стекло.

6.3. В случаях реставрации фасадов силами Заказчика или не уполномоченным на это лицом.

6.4. В случаях нарушения правил эксплуатации. (При наличии на поверхностях фасадов механических повреждений, термовоздействий, следов воздействия химических веществ, попадания большого объема жидкости на фасады и т.д.)

6.5. В случаях преднамеренных повреждений, причиненных Заказчиком или третьим лицом.

6.6. При использовании не по назначению, например при эксплуатации в уличных условиях, распиле, использовании в качестве крышек столов, полок, вставок в шкаф-купе и т.д.

6.7. При механических и других повреждениях, возникших вследствие естественного износа изделия.

6.8. В случаях порчи изделия под воздействием обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, пожары и т.д.)

III. Выпускаемая продукция МДФ16мм и ДСП19мм

1. Фасадное полотно.

2. Фасад в пластике без кромки.

3. Фасад в пластике в кромке ПВХ.

4. Фасад в пластике в кромке 3D

5. Фасад в пластике в алюминиевом профиле.

6. Выгнутый фасад в пластике без кромки.

7. Выгнутый фасад в пластике в кромке ПВХ.

8. Выгнутый фасад в пластике в алюминиевом профиле.

9. Вогнутый фасад в пластике без кромки.

10. Вогнутый фасад в кромке ПВХ.

11. Рамка алюминиевая

IV. Условия заказа

1. Срок исполнения Заказа 10 рабочих дней.

2 Срок исполнения Заказа с гнутыми элементами 15 рабочих дней.

3. Наличный, безналичный расчет, предоплата 100%

V. Конструкционные требования к изделиям.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

1.1 Минимальная квадратура одного изделия 0,03м2

1.2  Предельные отклонения линейных размеров, установленные по «среднему» классу точности соответствующему 13 квалитету ГОСТ 6449.1 «Изделия из древесины и древесных материалов» Поля допусков для линейных размеров и посадки, с учётом погрешности, равной цене деления измерительной линейки +/-1мм, составляют:

| Интервалы размеров, мм | Предельные отклонения, мм |
| --- | --- |
| От 30 до 500 | +/-1 |
| От 500 до 1000 | +/-1,6 |
| От 1000 до 2200 | +/-2,8 |

1.3 Допуски по короблению (отклонению по плоскостности) согласно ГОСТ 16371-93, п.2.2.3, в рамках действующей в нашем производстве технологии, составляют:

| Размеры фасада, мм | Допуск, мм |
| --- | --- |
| Высота | Ширина |  |
| От 300 до 600 | От 300 до 600 | 0,2 |
| От 600 до 1000 | От 300 до 600 | 1,2 |
| От 600 до 1000 | От 600 до 1000 | 2,2 |

если размеры фасада не находятся в данных диапазонах, то исполнение указанных допусков не гарантируется и, соответственно, претензии по короблению к таким фасадам не принимаются.

1.4 Технология производства фасадов не обеспечивает совпадение текстурного рисунка на деталях заказа при их состыковке.

- КОНСТРУКЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.

2.1 ФАСАДНОЕ ПОЛОТНО:

2.1.1 Высота: 2800мм

2.1.2 Ширина: 1250мм

2.1.3 Для декоров «Лилии»:

Высота: 2440мм

Ширина: 1220мм.

2.2 ФАСАД В ПЛАСТИКЕ БЕЗ КРОМКИ:

2.2.1 Минимальная/максимальная Высота:   50-2750 (мм)

2.2.2 Минимальная/максимальная Ширина: 50-1280 (мм)

Для текстурированных декоров («Скульптура», «Белый иней») - ширина: 100-1280

2.3 ФАСАД В ПЛАСТИКЕ В КРОМКЕ ПВХ:

2.3.1 Минимальная/максимальная Высота:   100-2100 (мм)

2.3.2 Минимальная/максимальная Ширина: 100-1280 (мм)

2.4 ФАСАД В ПЛАСТИКЕ В КРОМКЕ 3D:

2.4.1 Минимальная/максимальная Высота:   100-2100 (мм)

2.4.2 Минимальная/максимальная Ширина: 100-1280 (мм)

2.5 ФАСАД В ПЛАСТИКЕ В АЛЮМИНИЕВОМ ПРОФИЛЕ:

2.5.1 Минимальная/максимальная Высота:   100-2200 (мм)

2.5.2 Минимальная/максимальная Ширина: 100-1240 (мм)

| Код профиля | Толщина плиты, мм | Ширина передней планки, мм | Цвет | Вид профиля | Применяется для окромления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А1 | 16 | 5,5 | Серебро, Шампань, Золото, Коньяк, Черный |  | обрамление прямых пластиковых дверей; обрамление радиусных выгнутых фасадов в пластике. |
| А2 | 19 | 3 | Серебро |  | фасадов на ДСП 19мм в пластике, прямые и МДФ19мм радиусные |

2.6 РАМКА АЛЮМИНИЕВАЯ

2.6.1 Минимальная/максимальная Высота:   140-1500 (мм)

2.6.2 Минимальная/максимальная Ширина:  140-1500 (мм)

В бланке Заказа должны быть указаны:

1. Код профиля.

2. Комбинированные Заказы

3. До заказы к Заказам

2.7 ВИТРИНА:

(с внутренним окромлением под стекло)

2.7.1 Минимальная/максимальная Высота:   246-2100 (мм)

2.7.2 Минимальная/максимальная Ширина: 246-1100 (мм)

2.8 РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ:

| Гнутые фасады | Радиус, мм | Возможности изготовления |
| --- | --- | --- |
|  |  | Размеры, мм | Витрины, мм | Фрезеровки, мм |
|  |  | Хорда | Высота |  |  |
| Вогнутые без кромки и в кромке ПВХ | 277 | 378, 392 | Без кромки – от 100, в кромке ПВХ - от 120 до 1294 | Витрины не изготавливаются | Фрезеровка по фасаду не наносится |
|  | 315 только для МДФ16мм | 378,400 только для МДФ16мм |  |  |  |
| Выгнутые в кромке ПВХ, в алюминиевом профиле и без кромки. | 277 | 378, 392 | Без кромки, в ал.профиле от 100, в кромке ПВХ - от 120 до 1294 |  |  |
|  | 315 только для МДФ16мм | 378,400 только для МДФ16мм |  |  |  |

2.9 ДЛЯ ВСЕХ ТЕКСТУРНЫХ ДЕКОРОВ:

Если в бланке Заказа расположение направления текстуры не указано, то текстура вертикально, по умолчанию.

3. ДЕКОР «БЕЛЫЙ ИНЕЙ»

Заказы принимаются только с обязательным указанием направления расположения текстуры.

3.1 Текстура вертикально – мелкие (частые) полосы идут вдоль Высоты фасада.

3.2 Текстура горизонтально - мелкие (частые) полосы идут поперёк (перпендикулярно) Высоты фасада.

3.3 Если текстура горизонтально, то максимальная Высота 1250мм.

3.1. ДЕКОР «СКУЛЬПТУРА»

Заказы различных цветов принимаются только под алюминиевый профиль, с обязательным указанием направления расположения текстуры.

3.1.1 Если текстура вертикально, то максимальная Высота 1280мм.

VI. Требования к качеству внешнего вида Фасадов

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

1.1 Требования разработаны в соответствии с ТУ 5683-46275274-2007, ГОСТ 20400-80 «Продукция мебельного производства. Термины и определения», ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия», Европейский стандарт EN 438 «Декоративные слоистые пластики высокого давления».

1.2 В соответствии с общепринятыми нормами, качество внешнего вида изделия оценивается при нормальных условиях:

1.2.1 Визуально в течение не менее 10 секунд.

1.2.2 Без применения увеличительных средств.

1.2.3 При дневном освещении или идентичном дневному.

1.2.4 На расстоянии 50см под углом 90 градусов к поверхности изделия.

- 2. ОБЩИЕ ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ:

2.1 На лицевой, торцевой и обратной поверхности изделия допускаются любые отклонения не заметные при оценке в нормальных условиях.

2.2 На лицевой поверхности:

2.2.1 «Шагрень» с отклонением от плоскости не более 0,05мм (едва заметная при оценке в нормальных условиях)

2.2.2 на пластиковых фасадах Металлик, Галактика, Перламутр, Лафит могут проявляться  тёмные или светлые полосы, пятна, похожие на более светлые или более тёмные области, меняющие яркость, возникающие или исчезающие под определённым углом зрения. Они дефектами не являются, а классифицируются как неизбежные индивидуальные особенности металлизированных пластиков. Это обусловлено спецификой технологии производства этих пластиков, например, неравномерностью распространения спецэффекта и т.д. Эти отклонения отследить невозможно, так как они появляются случайно в большей или меньшей степени. По этому, переделки по качеству внешнего вида, касающиеся выше перечисленных отклонений, производиться не будут.

2.3 На обратной поверхности:

2.3.1 Заделки в количестве не более 3-х на 0,3м кв. размером не более 6мм каждая  (не более 3-х     штук на фасаде средних размеров)

2.3.2  Единичные, локальные неровности плиты, проявление структуры плиты, мелкие     морщины.

2.3.3     Ненормируемый зазор между фасадом и алюминиевым профилем.

2.4 На торцевой поверхности:

Прокатная полоса у фасадов в алюминиевом профиле.

- 3. ОБЩИЕ НЕДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ (ДЕФЕКТЫ)

3.1  Непропечатки рисунка.

3.2  Трещины на лицевой, торцевой и обратной поверхности.

3.3   Инородные включения на лицевой поверхности.

3.4   Отслоение «обратки».

3.5   Неплотное прилегание к изделию алюминиевого профиля,

3.6   Несоответствие толщины фасада ширине алюминиевого профиля,

3.7   Зазоры по углам на алюминиевом профиле,

3.8   Увеличенный клеевой шов,

3.9  Пустоты под кромкой,

3.10  Наличие ощутимого «зацепа» в месте стыка кромки и пластика,

3.11  Ярко выраженная «волна» по ребру кромки,

3.12  Сколы, зазубрины, срезы пластика,

3.13 Забоины, вмятины на пластике, на кромке и на алюминиевом профиле,  в том числе и множественные микровмятины на пластике проявляющиеся после опрессовки из-за «песка» под защитной плёнкой.

3.14  Х-образные торцы Фасадов в алюминиевом профиле (отчётливо заметно при стыковке Фасадов)

3.15 Загрязнения на лицевой, торцевой и обратной поверхности.

3.16  Несоответствие цветового оттенка пластикового покрытия цветовому оттенку образца в  чётках.

4. НОРМИРУЕМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ:

(заметные при оценке внешнего вида изделия в нормальных условиях)

| № п/п | Отклонение | Допуск | Разрешение на отклонение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лицевая | Торец | Обратная |  |
| 1 | Царапины | мелкие, длиной до 50мм, не более 1шт на изделии | Нет | Нет | Да | Отсутствие ощутимого "зацепа" при проведении поперёк царапины ногтем. |
|  |  | мелкие, длиной до 10мм, не более 1шт на изделии | Да | Да | /-/ |  |
| 2 | Волокна, ворсины, риски | мелкие, длиной до 10мм, не более 1шт на изделии | Да | /-/ | /-/ |  |
| 3 | Пятна (точки) | размером до 1мм, не более 1шт на изделии до 0,3м2 | Да | /-/ | /-/ |  |
| 4 | Кратеры, пузыри, линзы | размером до 1мм, не более 1шт на изделии до 0,3м2 | Да | /-/ | /-/ |  |

*На лицевой поверхности допускаются одновременно не более трёх разных нормируемых отклонений в пределах допуска, не портящих внешний вид изделия.

*Знак /-/ означает, что данный параметр не контролируется.

VII Приложения

к Регламенту по управлению несоответствующей продукцией

1. ВИДЫ БРАКА, ВИДЫ ПРЕТЕНЗИЙ:

| Виды брака: | Примечания |
| --- | --- |
| 1.1 Несоответствие требованиям Заказа: |  |
| 1.1.1 Тип фасада | Вместо витрины – глухой, и наоборот Вместо гнутого – прямой, и наоборот Вместо выгнутого – вогнутый, и наоборот |
| 1.1.2 Размеры (высота, ширина) |  |
| 1.1.3 Цвет, код пластика |  |
| 1.1.4 Расположение направления текстуры |  |
| 1.1.5 Несоответствие толщины МДФ |  |
| 1.1.6 Не по эскизу |  |
| 1.2 Несоответствие качеству внешнего вида и формы: |  |
| 1.2.1 Дефекты внешнего вида | См. Раздел VI |
| 1.2.2 Недопустимое коробление (отклонение от плоскостности). | См. Раздел V, п.1.5 Допуски по короблению (отклонению по плоскостности) |
| 1.2.3 Разность диагоналей выгнутых фасадов | Конечные точки диагоналей находятся в разных плоскостях («качение»), или существует разность числовых значений диагоналей при отсутствии "качения" |
| 1.3 Дефекты, влияющие на функциональность изделия: |  |
| 1.3.1 Отслоение кромки от торцов |  |
| 1.3.2 Отслоение пластика от фасада |  |
| Виды претензий | Включают виды брака и прочие несоответствия |
| 1.4 Прочие несоответствия: |  |
| 1.4.1 Отсутствие деталей в упаковке | Некомплектность (недовложение) |
| 1.4.2 Детали в упаковке не соответствуют Заказу | Перепутаны упаковки (упаковочные листы) |
| 1.4.3 Недопоставка | Отсутствие упаковочного места в Заказе, отсутствие всего Заказа |
| 1.4.4 Следы механических повреждений на деталях | Получено при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировке, хранении и монтаже. |
| 1.4.5 Намокание деталей, или разбухание из-за намокания. |  |
| 1.4.6 Разнооттеночность деталей в Заказе. |  |

2. ПРЕТЕНЗИИ, КОТОРЫЕ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ:

| Виды претензий | Условия | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 2.1 Общие допустимые отклонения | Ни при каких условиях | См. Раздел VI, п.2 |
| 2.2 Нормируемые отклонения в пределах допуска | Ни при каких условиях | См. Раздел VI, п.4 |
| 2.3 Отсутствие деталей в упаковке (недовложение) | По истечении суток с момента получения товара клиентом со склада Заказчика. | В ПК «Кедр» существует тройной контроль количества деталей в упаковке: - в производстве, - на столе ОТК, - при упаковке. Этим самым исключаются все факторы, влияющие на недовложение. |
| 2.4 Следы механических повреждений на деталях | Ни при каких условиях | Это может быть получено при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировке, хранении и монтаже, c нарушением и не нарушением целостности упаковки изготовителя. В ПК «Кедр» исключены все факторы. См. Раздел II, п.4.3, п.6 |
| 2.5 Намокание деталей, или разбухание из-за намокания. |  |  |
| 2.6 Царапины на лицевой и торцовой поверхности | Ни при каких условиях | В ПК «Кедр» исключены все факторы, влияющие на возникновение царапин. |

3. ПРЕТЕНЗИИ, КОТОРЫЕ  ПРИНИМАЮТСЯ:

| Виды претензий | Условия | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 3.1 Все несоответствие требованиям Заказа (см. п.2 настоящего раздела) |  | . |
| 3.2 Общие недопустимые отклонения внешнего вида (дефекты) См. Раздел VI, п.3 | До сборки мебели. С предоставлением фото. | Детали должны быть без присадок под петли и отверстий под ручки |
| 3.3 Нормируемые отклонения внешнего вида, превышающие допуск (См. Раздел VI, п.4) | До сборки мебели. С предоставлением фото. |  |
| 3.4 Недопустимое коробление (отклонение от плоскостности). | До сборки и при сборке мебели | Дальнейшее коробление (деформация) может произойти только из-за нарушений правил эксплуатации фасадов (см. Раздел II) |
| 3.5 Разность диагоналей гнутых фасадов | До сборки и при сборке мебели |  |
| 3.6 Отслоение кромки от торцов | в течение гарантийного срока эксплуатации 18 мес. (См. Раздел II, п.5.2) | Защитная плёнка с фасадов должна быть снята сразу после сборки мебели. (см. Раздел II, п.2.7) |
| 3.7 Отслоение пластика от фасада |  |  |
| 3.8 Детали в упаковке не соответствуют Заказу |  | Перепутаны упаковки (упаковочные листы) |
| 3.9 Недопоставка | Если это подтверждено инвентаризацией на складе ПК «Кедр» | Отсутствие упаковочного места в Заказе, отсутствие всего Заказа |

# Text boxes

5,5мм

18мм